WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPÓŁCZYNNIKI MATERIAŁOWE

USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020

**Miejscowość: Nowe - Komorsk Wielki**

**Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1219C**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr w-wy****geotechn.** | **Wartość charakt. Wsp. mat.** | **ID** | **IL** | **Wn****[%]** | ******[t/m3]** | **u****[o]** | **Cu****[kPa]** | **CBR\*****[%]** | **Mo \*\*****[kPa]** |
| **II** | **X(n)**m | **0,50****1±0,10** |  | **16,0/24,0****1±0,10** | **1,75/1,9****1±0,1** | **30,4****1±0,1** | **0****-** | **5-7** | **62000****1±0,1** |
| **III** | **X(n)**m |  | **0,25****1±0,10** | **18,0****1±0,10** | **2,1****1±0,1** | **17,2****1±0,1** | **30****-** | **6-12** | **32500****1±0,1** |

**\* Wskaźnik CBR wzięty z literatury**

**\*\* Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa**

 Zał. nr 3